尼龙橡胶复合平型传动带的脱胶研究

周瑞英 谭佛元

江阴天广科技有限公司 江苏 江阴 214400

内容摘要：通过国外尼龙橡胶传送带的剖析，研究解决国内传送带的脱胶策略

关键词：：尼龙橡胶复合 传送带 脱胶

尼龙橡胶复合平型传动带是国际上六十年代发展起来的新型传动带，是机械性传动的主要元件之一。我厂从八十年代就开始生产，是国内规模最大，产品质量最好的企业之一。但同国外产品相比，寿命比国外产品短，主要失效形式：脱胶、断裂、伸长率等。本文主要研究脱胶的原因。

- 国外Habasit带同本厂带粘合性能对比

我们作了如下试验来对比

1.1国外带同本厂新带剥离性能对比：

表1

| 试样 | 宽度mm | 长度mm | 剥离力N | 剥离强度N/cm | 剥离功N.cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habasit | 24.93 | 25.07 | 25.07 | 80 | 96.7 | 38.62 | 463.9 |
| 本厂带 | 24.97 | 25.0 | 25.0 | 80 | 82 | 32.82 | 393.6 |
| 备注 | 温度22.5℃、相对湿度68%、剥离速度100mm/min |

  - 国外带与本厂带老化后剥离性能对比

老化条件：经140℃、120h在烘箱中鼓风烘干老化，取样经48h吸湿平衡。

表2

| 试样 | 宽度mm | 长度mm | 剥离力N | 剥离强度N/cm | 剥离功N.cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老化后国外带 | 25.03 | 25.07 | 25.03 | 80 | 113.3 | 45.27 | 510 |
| 老化后本厂带 | 25.05 | 25.0 | 25.0 | 80 | 94 | 37.58 | 291.3 |
| 备注 | 温度22.5℃、相对湿度68%、剥离速度100mm/min |

1.3国外新带与本厂新带经105次屈挠后的剥离性能对比

表3

| 试样 | 宽度mm | 长度mm | 剥离力N | 剥离强度N/cm | 剥离功N.cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habasit带屈挠后 | 17.5 | 17.53 | 17.57 | 80 | 84.3 | 48.07 | 463.97 |
| 本厂带屈挠后 | 17.63 | 17.78 | 17.7 | 80 | 80 | 45.17 | 189.93 |
| 备注 | 温度22.5℃、相对湿度68%、剥离速度100mm/min |

1.4国外与本厂新带老化、屈挠后剥离性能对比

| 试样 | 宽度mm | 长度mm | 剥离力N | 剥离强度N/cm | 剥离功N.cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habasit带老化屈挠后 | 17.43 | 17.5 | 17.47 | 80 | 77.33 | 44.27 | 456.33 |
| 本厂带老化屈挠后 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 80 | 64 | 36.93 | 128.0 |
| 备注 | 温度22.5℃、相对湿度68%、剥离速度100mm/min |

2 脱胶原因分析与对策

从表1可以看出本厂带新带的剥离强度，剥离功比Habasit带低20%左右，这说明我厂的粘合质量不如Habsit带。

从表2、表3、表4看出我厂带使用和老化后，粘合性能下降很多，而Habasit带影响不大。

我们认为是以下原因造成的：

2.1 粘合剂质量

我厂使用的是一种溶剂型胶粘剂，对片基锦纶布损伤较大。并且粘合力不大。为此，我们设计了一种新型配方胶水，大大提高了胶粘剂性能。

表5

| 试样 | 宽度mm | 长度mm | 剥离力N | 剥离强度N/cm | 剥离功N.cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老胶水 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 80 | 17.3 | 6.93 | 138.7 |
| 新胶水 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 80 | 50 | 20 | 415.3 |
| 备注 | 温度22.5℃、相对湿度68%、剥离速度100mm/min |

2.2 锦纶布的质量

锦纶织物在传动带中的主要作用为媒介层。我厂锦纶织物密度太稀，擦胶时橡胶容易渗透，粘合剂不能很好的渗透，影响胶带粘合质量，下面是几种织物的密度对比。

表6

|  | 日本NITTA带织物 | 瑞士Habasit带织物 | 本厂带织物（1） | 本厂带织物（2） | 上海带织物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度 | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.29 |
| 径线（根）/cm2 | 29 | 28 | 25 | 28 | 29 |
| 纬线（根）/cm2 | 21 | 25 | 19 | 11 | 23 |

从上表看出我厂所用织物同国外的相比，密度较烯，而上海厂产的锦纶布则比较相似，所以我厂改采用了上海产品的锦纶布。

2.3 涂胶工艺

涂胶不均匀将直接影响剥离性能。胶粘剂的厚薄不均匀，厚的附近应力集中程度有所下降，导致剥离强度提高，薄的地方则剥离强度下降，使其耐剥离程度不匀。另外，随着厚度的增加，胶层内部的缺陷（如汽泡、内应力等）也增加，导致剪应力下降。

2.4 片基表面处理

光滑片基打毛以后，胶粘剂更容易在正面扩展，对粘合有利，但非越毛越好，因为片基过分毛，一方面大大降低片基的断裂强度，同时打毛以后，增加了不规则性，加大了界面空隙，影响了粘合剂对表面的浸润而易于产生汽泡，造成界面的不连续性，使粘合界面提前被破坏，降低了剥离强度。

2.5片基与橡胶布的厚薄不均匀

由于厚薄不均，使两者发生胶粘时，厚的地方剥离力大，薄的地方剥离力小，一旦剥离力小的地方裂开，将导致扩展，同样使整个带子的耐剥离程度下降。因此，片基的厚薄差应控制在2%以内，橡胶布控制在5%以内。

2.6 压机的不平整

压机的不平整使带子硫化复合时，受压不均匀，导致固化不完全和应力集中于带子的较薄处，这也是引导脱胶的原因之一，因为这些最终将会引起微小的剥离扩展，引起脱胶。

其他还有复合温度，复合时间等因素。

参考文献：

[1] 意大利SIG SPA公司的马可.丹尼尔 抗高拉伸、高冲击传动带的发展历程[J] 刘贤萍编译自《WORLD CEMENT Bulk Materials Handling Review 1999》p.60-62

[2]于清溪 世界传动带发展现状与展望 橡塑技术与装备 [J] 2001年第六期，P1-6

[3] 阎家宾 橡胶传动带 世界橡胶工业  [J]  2009年第四期 P28-32

# Text boxes

目

项

类

种